|  | ÜRÜN BELGESİ | # ANTARES S3 |
| --- | --- | --- |
| Üretim kodu. 74240-002 Güvenlik katg. S3 Ölçü aralığı 36 - 48 Ağırlık(sz. 8) 665 g Şekil A Genişlik 11 | Tanım: Siyah su geçirmez deriden ayakkabı, Sany-Dry astarlı, antistatik, şok emici orta tabanı çelikli kaymaz taban özelliğine sahiptir. Ekler: Körüklü dil ve destekli ayak bilek bölgesi Önerilen kullanım alanları: Mühendislik hizmetleri, depolama alanları, Tamir bakım işleri. Bakım ve Kullanım: Her kullanımdan sonra temizleyerek ısı kaynağından uzak yerde kurutunuz. Uygun bir cila ile deriyi besleyiniz. Yıpratıcı kimyasallardan ve yüksek ısı değişikliklerinden sakınınız. Deniz suyuna, Kireçli suya ve Harç katkılı sulara ayakkabınızı daldırmayınız. |  |

| MALZEMELER VE AKSESUARLAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Faz EN 344 | Tanım | Birim | Cofra sonucu | EN 345 istekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk: Üzeri epoksi reçine ile kaplı çelikten 200 J çarpma | 4.3.2.3.1 | Şok direnci (Şoktan sonraki ara) | mm | 15 |  14 |
|  | Ve 1500 kg sıkıştırma direncine sahip. | 4.3.2.4.1 | Sıkıştırma direnci (sıkışmadan sonraki ara) | mm | 16 |  14 |
|  | Sızdırmaz Orta Taban: Paslanmaz çelikten, delinmez özellikte, epoksi reçine ile kaplı. | 4.3.3 | Delinme direnci | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Ayakkabı tabanı elektrostatik dağılıma gore imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Elektrik direnci — ıslak — kuru | M M | 60 120 |  0.1  1000 |
|  | Enerji emilim sistemi: Düşük dansiteli poliüretandan, topuk profilli | 4.3.6 | Şok Emilim | J | > 41 |  20 |
| Saya | Siyah, su geçirmez deri Kalınlık 2.0 mm | 4.4.6 | Su buharı emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 1,4 > 21 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Suya dayanımı | dakika | > 60 | > 60 |
| Saya içi | Hava alabilen, keçeden, koyu gri renktedir. | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 6 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 50 |  30 |
| İç ve Yanlar | Hava alabilen, aşınmaya dayanıklı, kahverengi Sany-Dry dokumadan astar. | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 5 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 39 |  30 |
| Insole | Antistatik, ter emici, aşınmaya ve soyulmaya dayanıklı iç tabanlık | 4.7.4 | Aşınma dayanımı | devir | > 400 |  400 |
| Taban | Antistatik, çift yoğunluklu poliüretan taban saya ya doğrudan enjekte edilmiştir. | 4.8.4 | Aşınma dayanımı (hacım kaybı) | mm3 | 45 |  150 |
|  | Dış Taban: Açık kahverengi, yüksek dansiteli, kaymaya dirençli, aşınma | 4.8.5 | Esneme dayanımı (kesik bükülmesi) | mm | 2 |  4 |
|  | Ve hidrokarbonlara karşı dirençli. | 4.8.7 | İç yan bağ kuvveti | N/mm | > 5 |  4 |
|  | Orta Taban: Siyah, düşük dansiteli, rahat ve şok emici özellikte. | 4.8.9 | Hidrokarbon direnci (V =Hacım büyümesi) | % | + 1,5 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,18 |  0,15 |