|  | ÜRÜN BELGESİ | # BRENTA S1 P |
| --- | --- | --- |
| Ürün Ref. BA011-000 Güvenlik kats. S1 P Boy aralığı: 36 - 47 Ağırlık 645 g g Şekil A Genişlik 11 | Tanım: Kahve rengi sıkıştırılmış suet deriden mamül ayakkabı. Hava alabilen kumaş astarlı, antistatic, Darbe emici, çelik ve kaymaz tabanlıdır. Ekler: Körük biçiminde dil ve dolgulu, rahat ayak bilek bölgesi. Önerilen Kullanım Alanları: Mühendislik hizmetleri,Tamir,Bakım işleri,Depolama alanları,Endüstryel Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra ısıdan uzak havalandırmalı ortamda temizlenip saklanmalıdır.Uygun bir cila ile deri beslenmelidir.Yıpratıcı kimyasallardan,yüksek ve düşük ısı ortam- Larından uzak tutunuz.Ayakkabınızı deniz suyuna,kireçli suya ve harçlı sulara sokmayınız. |  |

| MALZEME /AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Özel Şartlar EN ISO 20344 :2004 | Tanım | Birim | Cofra Sonuç- ları | EN ISO 20345:2004 Standartı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk:Çelikden yapılmış,üzeri epoksi reçine ile kaplanmıştır.Çarpma direnci 200 J ve Bükülme direnci 1500 Kg’a kadardır. | 5.3.2.3 | Darbe Dayanımı (Darbeden sonra) | mm | 14,3 |  14 |
|  |  | 5.3.2.4 | Bükülme Dayanımı ( Bükülmeden sonra ) | mm | 14,5 |  14 |
|  | Delinmez orta taban: Epoksi reçine ile kaplı delinmez özellikte paslanmaz çeliktendir. | 6.2.1.5.2 | Delinme Özelliği | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı:Taban elektrostatik dağılıma uygun olarak yapılmıştır. | 6.2.2.2 | Elektrik Direnci : -ıslak -kuru | M M | 674 382 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi:Topuk şok darbe emici özelliğinde,düşük dansiteli poliüretandır. | 6.2.4 | Darbe Emicilik | J | > 29,5 |  20 |
| Üst | Kahverengi sıkıştırılmış süet deriden yapılmışdır. | 5.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 4,5 > 43,5 |  0,8 > 20 |
| Saya | Koyu gri terletmeyen,keçeden imal edilmiştir. | 5.5.3 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 4,7 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 40,6 |  30 |
| Arka ve Yanlar | İnce sağlam ve sık dokuma.sürtünmeye dirençli.Bej renginde | 5.5.3 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 4,8 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.0 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 39 |  30 |
| İç Taban | Antistatik,Emici özellikde,sürtünme ve soyulmaya dayanıklı | 5.7.4.1 | Aşınma Direnci | devir | > 400 |  400 |
| Alt taban | Taban son katı Poliüretan Flex-Sole malzeme ile kaplanmıştır.Siyah renkli,kaymaz,Darbe şokunu önleyici,Sürtünmeye ve Hidrokarbonların etkilerine dayanıklıdır. | 5.8.3 | Aşınma direnci (hacım kaybı) | mm3 | 42 |  150 |
|  |  | 5.8.4 | Bükülme Direnci (Kesik büyümesi) | mm | 3 |  4 |
|  |  | 5.8.7 | Hidrokarbon Direnci (∆V = Hacım büyümesi) | % | + 0,4 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban Yapışma Emsali | ---- | 0,17 |  0,15 |