|  | ÜRÜN BELGESİ | # CADMO S2 – DORIS S2 |
| --- | --- | --- |
| Üretim Ref. 34770-003 Güvenlik Katg. S2 Ölçü Aralığı. 39 - 48 Ağırlık. 510 g Şekil. A Genişlik 11 11 | Tanım: Ayakkabı derisi beyaz, su tutmaz LORİCA malzemesinden, astar Sandy-Dry, Antistatik, şok emici ve kaymaz özellikte taban Ekler: Zayıf asitlere dayanıklılık. Kullanım Alanları: Kantinler, Gıda ve Kimya Endüstrisi, Hastahane, Klinik ve Kimya laboratuarları. Bakım ve Kullanım: Her kullanımdan sora, ısı kaynağından uzak bir yerde temizleyip kurutun. Deriyi uygun bir cila ile besleyiniz. Yıpratıcı kimyasallardan ve aşırı ısı değerlerinden sakınınız. Ayakkabınızı; deniz suyuna, kireçli suya ve harçlı sulara daldırmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | FAZ EN 344 | Tanım |  | Birim | Cofra Sonucu | Standard Özelliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk: Epoksi reçine ile kaplanmış, çelik burunluk;200 J kuvvetindeki çarpma | 4.3.2.3.1 | Şok Direnci (Şok sonrası artış) |  | mm | 15 |  14 |
|  | Ve 1500 kg a kadar sıkışma direncine sahiptir. | 4.3.2.4.1 | Sıkışma Direnci (Sıkışmadan sonar artış) |  | mm | 17 |  14 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma uygun imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Elektrik Direnci —Islak —Kuru |  | M M | 60 180 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Topuk, düşük dansiteli poliüretan | 4.3.6 | Şok Emilim |  | J | > 25 |  20 |
| Üst | Su tutmaz beyaz renkli LORİCA malzemesi. Kalınlık 2.0 mm | 4.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme emsali |  | mg/cmq h mg/cmq | > 2,5 > 20 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Su Direnci |  | minutes | > 90 | > 60 |
| Saya içi | Gri renkli, nefes alabilen keçeden mamul | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h |  | > 6 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq |  | > 50 |  30 |
| İç arka ve Yanlar | Gümüş renginde, sürtünmeye dayanıklı, nefes alabilen Sandy-Dry malzeme | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h |  | > 5 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq |  | > 39 |  30 |
| İç taban | Soyulma ve sürtünmeye dayanıklı, antistatik ve emici | 4.7.4 | Sürtünme Direnci |  | devir | > 400 |  400 |
| Taban | Saya’ ya direk enjekte edilmiş tek yoğunluklu, antistatic, gri renkli, kaymaz özellikte | 4.8.4 | Sürtünme Direnci (Hacım Kaybı) |  | mm3 | 190 |  250 |
|  | Sürtünmelere ve hidrokarbonlara dayanıklı poliüretan dan mamul. | 4.8.5 | Kesilme Direnci (Kesik bükülmesi) |  | mm | 1,5 |  4 |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon Direnci (∆V=hacım artması) |  | % | + 0,1 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali |  | ---- | 0,23 |  0,15 |