|  | ÜRÜN BELGESİ | GOLDEN S1 ESD |
| --- | --- | --- |
| Üretim Ref.no 330020-003 Güvenlik Katg. S1 Ölçü Aralığı 39-42 Ağırlık(No. 43) 518 gr Şekil A Genişlik 10 | Tanım: Siyah, damarlı deriden,,deri astarlı,şok emici ve kaymaz tabanlı ayakkabı. Ekler: Yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Uzun sure boyunca iletkenlik özelliğini muhafaza etme özelliği vardır. Çok esnek ve ekstra rahatlık için yumuşaktır. Önerilen Kullanım Alanları: Elektronik Endüstrisinde, özellikle elektrostatik dağılım korumalı alanlarda. EPA Kullanım ve Bakım: Her zaman, elektrik iletkenliğinde en iyi neticeyi veren yün ve pamuk gibi tabii elyaftan mamul çorapları kullanınız. Her kullanımdan sonra temizleyerek havadar ortamda ve ısı kaynağından uzak bir yerde kurutunuz. Deriyi uygun bir cila ile besleyiniz. Devamlı olarak yıpratıcı kimyasallardan ve yüksek ısılardan korumalıdır. (T< -10 °C ,T> 150 ºC ) Deniz suyuna,kireçli suya ve çimento katkılı suya sokmaktan sakınınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | FAZ EN 344 | Tanım | Birim | Cofra sonucu |  | EN 345 istekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | # E.S.D. özellikleri | CEI EN 61340-5-1 | Ayakkabının toprağa karşı elektrik direnci | M | 4,55 |  | 0.75 - 35 |
|  |  |  | Dış tabanın yüzeysel elektrik direnci. | M | 66 |  | < 100 |
|  |  |  | Çapraz taban elektrik direnci | M | 9,95 |  | 0.75 - 35 |
|  | Burunluk: Çelik den mamul, Epoksi reçine ile kaplı,200 Joule çarpma ve | 4.3.2.3.1 | Şok dayanımı (Şoktan sonraki yükselme) | mm | 15 |  |  14 |
|  | 1500 kg sıkıştırma direncine sahip | 4.3.2.4.1 | Sıkışma direnci (Sıkışmadan sonra serbest yükselme) | mm | 16 |  |  14 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Düşük yoğunluklu poliüretan dan,topuk bölgesi profilli | 4.3.6 | Şok Emicilik | J | > 25 |  |  20 |
| Saya | Siyah renkde, damarlı deri Kalınlık 1.6 mm | 4.4.6 | Su buharı emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 2,5 > 26 |  |  0,8 > 20 |
| Saya içi | Siyah renkte gabardin kumaştan, hava alabilen | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h |  | > 5 |  2 |
| astar | Kalınlık 0,8 mm |  | Emme emsali | mg/cmq |  | > 41,5 |  30 |
| İç ve Yanlar | Aşınmaya dirençli, açık kahverengi,deri | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h |  | > 3,6 |  2 |
| astar | Kalınlık 0,9 mm |  | Emme emsali | mg/cmq |  | > 36 |  30 |
| İç Tabanlık | İletken, emici, aşınmaya ve soyulmaya karşı dirençli | 4.7.4 | Aşınma direnci | devir | > 400 |  |  400 |
| Taban | İletken, tek yoğunluklu poliüretandan,,üst tarafa direk enjekte edilmiştir. | 4.8.4 | Aşınma direnci (hacım kaybı) | mm3 | 190 |  |  250 |
|  | Siyah, darbe emici ve kaymaz özellikte aşınmaya ve Hidrokarbonlara karşı dirençlidir. | 4.8.5 | Esneme direnci (kesik bükülmesi) | mm | 1,5 |  |  4 |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon direnci (V = hacım büyümesi) | % | + 0,1 |  |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,26 |  |  0,15 |