|  | ÜRÜN BELGESİ | # NERONE S1 |
| --- | --- | --- |
| Üretim Ref. 34770-004 Güvenlik Katg. S1 Ölçü Aralığı. 39 - 48 Ağırlık. 510 g Şekil. A Genişlik. 11 | Tanım: Ayakkabı üzeri beyaz MİCROTECH malzeme kaplıdır, SANY-DRY astarlı, antistatik, anti şok ve kaymaya dirençli taban. Ekler: Esneklik, sağlamlık, hafiflik ve rahatlık ayakkabının artı özelliklerindendir. Önerilen Kullanım Alanları: Kantinler, Gıda ve Kimya Endüstrisi, Hastahane, Klinik ve Kimya laboratuarları. Bakım ve Koruma: Her kullanımdan sonra temizleyerek ısı kaynağından uzak bir yerde kurutunuz. Deriyi uygun bir cila ile besleyiniz. Ayakkabınızı yıpratıcı kimyasallardan uzak tutunuz. Deniz suyuna, kireçli suya ve harçlı sulara sokmayınız |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Faz EN 344 | Tanım |  | BİRİM | Cofra Sonuçları | Standard Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk: Epoksi reçine ile kaplanmış çelik,200 J kuvvetindeki çarpmalara | 4.3.2.3.1 | Şok Direnci (Şok sonrası artış) |  | mm | 15 |  14 |
|  | ve 1500 kg’a kadar sıkışma kuvvetine dayanıklıdır. | 4.3.2.4.1 | Sıkışma Direnci (Sıkışmadan sonraki artış) |  | mm | 17 |  14 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Ayak tabanı elektrostatik dağılıma göre imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Electrik Direnci — Islak — Kuru |  | M M | 60 180 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Alçak dansite poliüretan ve özel topuk profili. | 4.3.6 | Şok Emilim |  | J | > 25 |  20 |
| Üst | Microtech, beyaz renkli Kalınlık 1,8 mm | 4.4.6 | Su buharı emiciliği Emme emsali |  | mg/cmq h mg/cmq | > 2,2 > 20,3 |  0,8 > 20 |
| Üst iç | Gri renkli, nefes alabilen, keçeden mamul. | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h |  | > 6 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq |  | > 50 |  30 |
| Arka ve yanlar | Sany-Dry, hava alabilen, gümüş renginde, sürtünmeye karşı dirençli | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h |  | > 5 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq |  | > 39 |  30 |
| İç taban | Antistatik, emici, sürtünme ve soyulmaya dirençli. | 4.7.4 | Sürtünme direnci |  | devir | > 400 |  400 |
| Taban | Ader-Plus, antistatik, gri renkli, üst kısma direk enjekte edilmiş, sürtünmeye, kaymaya | 4.8.4 | Sürtünme direnci (hacım kaybı) |  | mm3 | 190 |  250 |
|  | dayanıklı, tek yoğunluklu poliüretan taban. | 4.8.5 | Bükülme direnci (Kesik bükülmesi) |  | mm | 1,5 |  4 |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon direnci (V =hacım artması) |  | % | + 0,1 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali |  | ---- | 0,23 |  0,15 |