|  | ÜRÜN BELGESİ | # PLUTONE S3 |
| --- | --- | --- |
| Üretim Ref. 74230-003 Güvenlik Kod. S3 Boy Aralığı. 36 - 48 Ağırlık (no:38) 780 g Şekil. B Genişlik 11 | Tanım: Siyah, su tutmaz deriden Sany-Dry astarlı, antistatic, şok darbe emici, çelik tabanı kaymaz özellikte bot. Ekler: Körüklü dil, yastıklanmış bileklik, SCATTO® ile takviye edilmiş kolay bağ çözülme sistemi. Önerilen Kullanım Alanları: Mühendislik hizmetlerinde, Depolama alanlarında, Tamir, Bakım işlerinde. Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra temizleyerek ısı kaynağından uzak yerde kurutunuz. Uygun bir cila ile deriyi besleyiniz. Yıpratıcı kimyasallardan ve yüksek ısı değişikliklerinden sakınınız. Deniz suyuna, Kireçli suya ve Harç katkılı sulara ayakkabınızı daldırmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Faz EN 344 | Tanım | Birim | Cofra Neticesi | EN 345 istekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk: Epoksi reçine ile kaplı, çarpma dayanımı 200 J | 4.3.2.3.1 | Darbe dayanımı (Darbeden sonra kazanım) | mm | 15 |  14 |
|  | Ve sıkışma dayanımı 1500 kg dır. | 4.3.2.4.1 | Sıkıştırma dayanımı (sıkıştırmadan sonra kazanım) | mm | 16 |  14 |
|  | Delinmez orta taban: Delinmez özellikte, epoksi reçine ile kaplanmış, çelikten mamul. | 4.3.3 | Delinme direnci | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma uygun olarak imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Elektrik Direnci — ıslak — kuru | M M | 60 120 |  0.1  1000 |
|  | Enerji emilim sistemi: Düşük dansiteli poliüretandan, topuk profilli | 4.3.6 | Şok Emilim | J | > 41 |  20 |
| Üst | Siyah su tutmaz deri Kalınlık 2,0 mm | 4.4.6 | Su buharı geçirgenliği Geçirgenlik katsayısı | mg/cmq h mg/cmq | > 1,4 > 21 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Su direnci | dakika | > 60 | > 60 |
| Saya | Keçe, hava alabilen, gri renkli | 4.5.4 | Su buharı geçirgenliği | mg/cmq h | > 6 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Geçirgenlik katsayısı | mg/cmq | > 50 |  30 |
| Yanlar | Sany-Dry, hava alabilen, aşınmaya dayanıklı, kahverenkli astar. | 4.5.4 | Su buharı geçirgenliği | mg/cmq h | > 5 |  2 |
| astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Geçirgenlik katsayısı | mg/cmq | > 39 |  30 |
| İç taban | Antistatik, emici, soyulma ve aşınmaya dayanıklı. | 4.7.4 | Aşınma direnci | devir | > 400 |  400 |
| Taban | Antistatik,çift yoğunluklu poliüretandan saya ya direct enjekte edilmiştir. | 4.8.4 | Aşınma direnci (Hacım kaybı) | mm3 | 45 |  150 |
|  | Dış taban: Açık kahverenginde, yüksek dansiteli, kaymaz özellikte aşınmaya | 4.8.5 | Bükülme direnci (kesik büyümesi) | mm | 2 |  4 |
|  | Ve Hidrokarbonlara dayanıklıdır. | 4.8.7 | İç tabaka bağ direnci | N/mm | > 5 |  4 |
|  | Orta taban: Siyah, düşük dansiteli, rahat ve şok emilimlidir. | 4.8.9 | Hidrokarbon direnci (V =Hacım büyümesi) | % | + 1,5 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,18 |  0,15 |