|  | ÜRÜN BELGESİ | # RENO S3 |
| --- | --- | --- |
| Ürün Ref. BA004-000 Güvenlik Katg. S2 Boy Aralığı 36 - 47 Ağırlık 640 g g Şekil B Genişlik 11 | Tanım: Siyah, suya dayanıklı deriden yapılmış, Astarı Texelle kumaş dan, antistatik, şok darbe emici özelliğinde, kaymaz taban özelliğinde güvenlikli iş ayakkabısı. Ekler: Körük biçiminde dil, Dolgulu, rahat ayak bileği bölgesi. Önerilen kullanım alanları: Mühendislik İşleri, Tamir ve Bakım İşleri, Montaj, İnşaat ve Endüstriyel kullanımlar. Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra temizleyerek, normal ısı şartlarında kurutunuz. Uygun bir cila ile deriyi besleyiniz. Aşındırıcı kimyasallar ile temastan kaçınınız. Ayakkabınızı deniz suyuna kireçli suya ve çimento harçlı sulara sokmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Faz EN ISO 20344: 2004 | Tanım | Birim | Cofra Sonuçları | EN ISO 20345:2004 Standardı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Epoksi Reçine ile kaplı çelik burun, Çarpma direnci 200 J, Bükülme direnci 1500 Kg’a kadardır. | 5.3.2.3 | Darbe Dayanımı (darbeden sonra) | mm | 14,3 |  14 |
|  |  | 5.3.2.4 | Bükülme Dayanımı (bükülmeden sonra) | mm | 14,5 |  14 |
|  | Delinmeyen taban epoksi reçine ile kaplı paslanmaz çeliktir. | 6.2.1.5.2 | Delinme Direnci | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma uygun olarak yapılmıştır. | 6.2.2.2 | Elektrik Direnci — Islak —Kuru | M M | 674 382 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Topukda şok darbe emici özelliğinde düşük yoğ. Poliüretan | 6.2.4 | Darbe Emicilik | J | > 29,5 |  20 |
| Üst | Suya dayanıklı, siyah renkli deriden mamul. Kalınlık 2.00 mm | 5.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme Emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 2 > 24,5 |  0,8 > 20 |
|  |  | 6.3.1 | Su Direnci | minutes | > 60 | > 60 |
| Saya | Koyu gri terletmeyen, keçeden mamul. | 5.5.3 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 4,7 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme Emsali | mg/cmq | > 40,6 |  30 |
| Arka | Texelle dokumadan mamul, nefes alabilen, sürtünmeye dayanıklı, kahverengi | 5.5.3 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 7 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.0 mm. |  | Emme emsali | mg/cmq | > 56,5 |  30 |
| İç Taban | Antistatik, rutubet emici, sürtünme ve soyulmaya dayanıklı. | 5.7.4.1 | Aşınma Direnci | cycle | > 400 |  400 |
| Alt Taban | Antistatik, Poliüretan Flex-Sole malzeme ile kaplı, Siyah renkli, kaymaz Tabanlı, Darbe şokunu | 5.8.3 | Aşınma Direnci ( Hacım Kaybı) | mm3 | 42 |  150 |
|  | Önleyici, Sürtünme veHidrokarbonlara karşı dayanıklıdır. | 5.8.4 | Bükülme Direnci (Kesik Bükülmesi) | mm | 3 |  4 |
|  |  | 5.8.7 | Hidrokarbon Direnci (∆V= Hacım Büyümesi | % | + 0,4 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban Yapışma Emsali | ---- | 0,17 |  0,15 |