|  | ÜRÜN BELGESİ | # SEATTLE S3 |
| --- | --- | --- |
| Ürün Ref. 24200-009 Güvenlik Katg. S3 Boy Aralığı. 39 - 47 Ağırlık (sz. 8) 775 g Şekil B Genişlik 11 | Tanım: Siyah damarlı deriden, Sany-Dry dokuma astarlı, tabanı şok emici, antistatic ve kaymaz özellikte, çelik tabanlı iş emniyet botu. Ekler: Yastıklanmış rahat ayak bilek bölgesi ve körüklü dil. Önerilen Kullanım alanları: Mühendislik hizmetleri, İnşaat sektörü, Depolama işleri, Tamir ve Bakım işleri. Bakım ve Koruma: Her kullanımdan sonra hava alabilen, ısı kaynağından uzak bir yerde temizleyerek saklanmalıdır. Deriyi uygun bir cila ile besleyiniz. Yıpratıcı kimyasallardan, düşük ve yüksek ısı farklılıklarından koruyunuz. Ayakkabınızı; Deniz suyuna, Kireçli suya ve Harç katkılı sulara batırmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUARLAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Clause EN 344 | ## Tanım | Birim | Cofra Sonuç | EN 345 Standardı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk: Çelikden mamul, epoksi reçine ile kaplı, 200 J’a kadar çarpmaya | 4.3.2.3.1 | Darbe Emilimi (Darbeden sonra) | mm | 15,6 |  14 |
|  | Ve 1500 kg’a kadar ezilmeye dirençlidir. | 4.3.2.4.1 | Sıkıştırma direnci (Sıkıştırmadan sonra) | mm | 16,2 |  14 |
|  | Delinmez orta taban: Paslanmaz çelik den epoksi reçine ile kaplı, delinmeye mukavim | 4.3.3 | Delinme direnci | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban Elektrostatik dağılıma uygun olarak yapılmıştır. | 4.3.4.2 | Elektrik Direnci —Islak —Kuru | M M | 770 980 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Şok darbe emilimine uygun, düşük yoğunluklu poliüretan | 4.3.6 | Şok Emilim | J | > 32 |  20 |
| Üst | Siyah su tutmaz deriden | 4.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 8,9 > 80,4 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Su Direnci | dakika | > 90 | > 60 |
| Saya içi | Gri renkli, nefes alabilen keçeden mamul | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 6 |  2 |
| Saya astarı | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 50 |  30 |
| Fort ve iç yanlar | Siyah renkli, Nefes alabilen, Sany-Dry dokumadan, sürtünmeye dirençli. | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 5 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.0 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 39 |  30 |
| İç Taban | Antistatik, emici, sürtünmeye ve soyulmaya dirençli. | 4.7.4 | Sürtünme Direnci | devir | > 400 |  400 |
| Alt Taban | Antistatikdir. Poliüretan / TPU malzeme üst kısma direkt enjeksiyonla yapıştırılmıştır. | 4.8.4 | Sürtünme Direnci (Hacım kaybı) | mm3 | 40 |  150 |
|  | Dış Taban: Buzlu görünümlü, kaymaya, aşınmaya ve hidrokarbonlara dayanıklıdır. | 4.8.5 | Bükülme Direnci (Kesik bükülmesi) | mm | 0 |  4 |
|  | Orta Taban: Düşük dansiteli poliüretandan, siyah, rahat ve şok emilimlidir. | 4.8.7 | İç tabaka bağ dayanımı | N/mm | > 5 |  4 |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon direnci (V =Hacım artması) | % | + 1,2 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,29 |  0,15 |