|  | ÜRÜN BELGESİ | SHEFFIELD S3 HRO CR |
| --- | --- | --- |
| Üretim Ref.No: 82490-000 Güv. Katg. S3 HRO CR Ölçü Aralığı 39 - 47 Ağırlık (No. 42) 750 g g Şekil B Genişlik 11 | Tanım: Siyah, su tutmaz, içi astarlı damarlı deriden yapılmış bot. Antistatik, şok emilimli, kaymaya dirençli, orta tabanında metalsiz, delinmez APT PLAKA vardır. Ekler: KEVLAR® malzeme ile ayakkabı içinde kesilme direnci sağlanmıştır. Değişebilen tabanlıkta METATARSAL UYGULAMA vardır. Yumuşak poliüretandan yapılmıştır. OFF ROAD dış taban PU/NİTRİL karışımı olup + 300 °C ye (1 dakika) müddetle dayanıklıdır. Bilek kısmı yumuşak ve rahattır Önerilen Kullanım Alanları: Cam Endüstrisi Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra ısı kaynağından uzakta temizleyiniz. Deriyi uygun bir cila ile besleyiniz. Yıpratıcı kimyasallardan ve ısı şoklarından koruyunuz. Ayakkabınızı deniz suyuna, kireçli sulara ve harç katıklı sulara batırmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  | Faz EN ISO 20345 :2004 | Tanım | Birim | Cofra sonuçları | EN ISO 20345:2004 istekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Burunluk: Metalsiz, TOP RETURN burunluk, 200 J’ a kadar çarpmaya dayanıklı | 5.3.2.3 | Şok dayanımı (Şoktan sonraki aralık) | mm | 16 | ( 14 |
|  | Ve 1500 Kg’a kadar sıkışma dayanımı vardır. | 5.3.2.4 | Sıkıştırma dayanımı (Sıkışmadan sonraki aralık) | mm | 15,3 | ( 14 |
|  | Delinmez Orta Taban: Delinmez özellikte çok katlı gergin dokumadan yapılmıştır. | 6.2.1 | Delinmezlik Özelliği | N | 1400 | ( 1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma göre imal edilmiştir. | 6.2.2.2 | Elektrik dayanımı — ıslak — kuru | M( M( | 620 810 | ( 0.1 ( 1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Düşük dansiteli poliüretandan, özel topuk profili | 6.2.4 | Şok Emilim | J | > 29,5 | ( 20 |
| Saya | Siyah su tutmaz, damarlı deriden Kalınlık 2,0 mm | 5.4.6 | Su buharı emilimi Emme katsayısı | mg/cmq h mg/cmq | > 4,5 > 43,3 | ( 0,8 > 20 |
|  |  | 6.3.1 | Suya Dayanım | dakika | > 90 | > 60 |
|  | KEVLAR ® malzeme ile takviyeli iç kesilme dayanımı. | 6.3.3 | Üst kesilme dayanımı | Faktör l | 11 | > 2,5 |
| Saya İçiı | Keçeden. nefes alabilir özellikte gri renkte | 5.5.3 | Su buharı emilimi | mg/cmq h | > 6 | ( 2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme katsayısı | mg/cmq | > 50 | ( 30 |
| İç Yanlar | Dokuma, aşınmaya dayanımlı, nefes alabilen mavi renkte | 5.5.3 | Su buharı emilimi | mg/cmq h | > 5 | ( 2 |
| lining | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme katsayısı | mg/cmq | > 41 | ( 30 |
| Taban | Antistatik, Saya ya direkt enjekte edilmiş Poliüretan-kauçuk karışımı | 5.8.3 | Aşınma dayanımı (hacım kaybı) | mm3 | 85 | ( 150 |
|  |  | 5.8.4 | Bükülme dayanımı (kesik büyümesi) | mm | 1 | ( 4 |
|  | Dış Taban: Hidrokarbonlara, Aşınmaya, Kaymaya dayanımlı kauçuk taban. | 5.8.6 | İç bağ kuvveti | N/m | > 5 | ( 4 |
|  | Sıcağa dayanımlı. | 6.4.4 | Isı dayanımı (300 °C) | ---- | erime | erime |
|  | Orta Taban: Şok emilimli, rahat, düşük dansiteli poliüretandan | 5.8.7 | Hidrokarbon dayanımı ((V = hacım büyümesi) | % | + 1 | ( + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,18 | ( 0,15 |