|  | ÜRÜN BELGESİ | # SHIELD S3 HRO |
| --- | --- | --- |
| Üretim Ref.No: 87880-0002 Güv. Katg. S3 HRO Ölçü Aralığı. 39 - 47 Ağırlık (no. 42) 945 g Şekil C Genişlik 10 | Tanım: Derisi astarlı, siyah, su tutmaz, antistatic, antişok, kaymaz taban özelliğinde, orta taban çelikli damarlı deriden mamul bot. Ekler: Takviyeli bileklik, körüklü dil, zincir testere kesiğine karşı koruma. Önerilen kullanım alanları: Doğrama, marangozluk ve orman işlerinde. Bakım ve Koruma: Her kullanımdan sonra havadar ortamda uygun bir ayakkabı bezi ile temizleyip kurutunuz. |  |

| MALZEME VE AKSESUARLAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Faz EN 344 | Tanım | Birim | Cofra Sonucu | Standard İstekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | # Zincirli Testere kesmesine dirençli, c l 2 (zincir hızı = 24 m/s | # EN 344–2 | ## Zincir Testere kesilme direnci | ---- | Yüzeyde kesilme yok | Yüzeyde kesilme yok |
|  | Burunluk: Epoksi reçine ile kaplı çelikten yapılmıştır.200 J çrpma direncine | 4.3.2.3.1 | Şok dayanımı (Şoktan sonraki ara) | mm | 16 |  14 |
|  | 1500 kg sıkışma direncine sahiptir. | 4.3.2.4.1 | Sıkışma direnci (Sıkışmadan sonraki serbest artış) | mm | 18 |  14 |
|  | Delinmez Taban: Epoksi reçine ile kaplı, paslanmaz çelikten yapılmış delinmez taban. | 4.3.3 | Delinme Direnci | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma uygun olarak imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Elektrik Direnci — Islak — Kuru | M M | 280 640 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Özel topuk profilli, düşük dansiteli poliüretandan yapılmıştır. | 4.3.6 | Şok Emilimi | J | > 40 |  20 |
| Saya | Suya dayanıklı, bütün damarlı deriden, siyah renkli. Kalınlık 2.2 mm. | 4.4.6 | Su buharı emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 8,9 > 80,4 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Suya direnci | dakika | > 90 | > 60 |
| Saya İçi | Hava alabilen, koyu gri keçeden | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 6 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1,2 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 50 |  30 |
| İç ve Yanlar | Aşınmaya dayanıklı siyah deriden. | 4.5.4 | Su buharı emiciliği | mg/cmq h | > 3,5 |  2 |
| Astar | kalınlık1,0 mm |  | Emme emsali | mg/cmq | > 36 |  30 |
| İç Tabanlık | Texon, Antistatik, emici, aşınmaya ve soyulmaya dirençli. | 4.7.4 | Aşınma Direnci | cycle | > 400 |  400 |
| Taban | Antistatik, Poliüretan-Kauçuk karışımından, sayaya direkt enjekte edilmiştir. | 4.8.4 | Aşınma Direnci ( Hacım kaybı) | mm3 | 140 |  150 |
|  | Dış Taban: Aşınmaya ve Hidrokarbonlara dayanıklı kaymaz, kauçuk taban | 4.8.5 | Bükülme Direnci (Kesik bükülmesi) | mm | 1 |  4 |
|  | Sıcağa karşı dirençli. | 4.8.7 | İç tabaka bağ direnci | N/m | > 5 |  4 |
|  | Orta Taban: Siyah, düşük dansiteli Poliüretandan, rahat ve şok emici özellikte. | 4.8.8 | Sıcağa karşı direnç (300 °C) | ---- | Erime yok | Erime yok |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon Direnci (V =Hacım büyümesi) | % | + 2 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban yapışma emsali | ---- | 0,27 |  0,15 |