|  | ÜRÜN BELGESİ | # SIOUX S3 CI |
| --- | --- | --- |
| Ürün Refr. 71574-000 Güvenlik katg. S3 CI Boy Aralığı. 39 - 47 Ağırlık. (boy 42) 740 g g Şekil. B Genişlik. 10 | Tanım: Siyah suya dayanıklı deriden mamul, astarı THERMO-DRY kumaş. Antistatik, Şok darbe emici özelliğinde, kaymaz tabanlı, çelik tabanlı iş emniyet ayakkabısıdır. Ekler: Körük biçiminde dil, destekli ayak bilek bölgesi ve soğuğa karşı izoleli. Önerilen kullanım alanları: Mühendislik hizmetleri, Tamir Bakım İşleri, Montaj, İnşaat ve Endüstriyel kullanımlar. Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra temizleyerek oda sıcaklığında kurutunuz. Uygun bir cila ile deriyi besleyiniz. Devamlı olarak yıpratıcı kimyasallardan ve -20 C derecenin altında ve + 150 C derecenin üzerindeki ortamlarda kullanmayınız. Ayakkabınızı; Deniz suyuna, Kireçli suya ve Çimento harçlı sulara daldırmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | FAZ EN 344 | Tanım | Birim | Cofra Sonuçları | EN 345 İstekleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Epoksi reçine ile kaplı çelik burun, Çarpma direnci 200 J, Bükülme direnci 1500 Kg’a kadardır. | 4.3.2.3.1 | Darbe Dayanımı ( Darbeden sonra) | mm | 16 |  14 |
|  |  | 4.3.2.4.1 | Bükülme Dayanımı (Bükülmeden sonra) | mm | 18 |  14 |
|  | Delinmez Orta Taban: Epoksi reçine ile kaplı, delinmeye karşı dirençli paslanmaz çelik. | 4.3.3 | Delinme Direnci | N | 1300 |  1100 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban Elektrostatik dağılımlara uygun olarak imal edilmiştir. | 4.3.4.2 | Elektrik Direnci — Islak — Kuru | M M | 30 65 |  0.1  1000 |
|  | Soğuğa karşı izoleli. | 4.3.5.2 | Soğuk İzolasyonu (-20 ˚C da 30 dak. Sonraki ısı kaybı) | °C | 8,5 |  10 |
|  | Enerji Emilim Sistemi: Topuk kısmında düşük yoğunluklu darbe emici özellikte poliüretan | 4.3.6 | Darbe Emicilik | J | > 35 |  20 |
| Üst | Siyah, suya dayanıklı deriden mamul Kalınlık 2.0 mm | 4.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme Emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 3 > 30 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Su Direnci | minutes | > 90 | > 60 |
| Saya Astarı | Siyah, CAMBRELLE dokumadan mamul, sürtünmeye karşı dirençli. | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 4 |  2 |
|  | Kalınlık 1.2 mm. |  | Emme Emsali | mg/cmq | > 33 |  30 |
| Arka | Siyah THERMODRY dokuma sürtünmeye dirençli. | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 5 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme Emsali | mg/cmq | > 39 |  30 |
| İç Taban | TEXON dokuma, emici, sürtünme ve soyulmaya dayanıklı. | 4.7.4 | Aşınma Direnci | Devir | > 400 |  400 |
| Taban | Antistatik, Çifte yoğunluklu poliüretan, ayakkabı sayasına direkt enjekte edilmiştir. | 4.8.4 | Aşınma Direnci ( Hacım Kaybı) | mm3 | 80 |  150 |
|  | Dış Taban: Siyah, yüksek dansiteli, Kaymaz taban, Sürtünme ve hidrokarbonlara dayanıklı. | 4.8.5 | Bükülme Direnci (Kesik Bükülmesi) | mm | 3 |  4 |
|  | Orta Taban: Siyah, Düşük dansiteli, Rahat ve Darbe Emici özellikte. | 4.8.7 | İç tabaka bağ kuvveti | N/mm | > 5 |  4 |