|  | ÜRÜN BELGESİ | # TALOS O2 |
| --- | --- | --- |
| Ürün Refr. 34061-000 Güvenlik Katg. O2 Boy Aralığı. 39 - 49 Ağırlık. 400 g Şekil. A Genişlik. 11 | Tanım: Ayakkabı yüzeyi beyaz, su geçirmez Lorica malzemesinden mamul, Sany-dry astarlı, anti-Static, şok darbe emici özelliğinde kaymaz tabanlıdır. Ekler: Zayıf asitlere dayanıklı, sağlam, hafif ve rahat. Önerilen kullanım alanları: Kantinler,Gıda ve Kimya Endüstrileri,Kimya Lab., Hastahane ve Klinikler Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra ısı kaynağından uzak, havalandırmalı ortamda temizlenip kurutulmalı, uygun bir cila ile deri beslenmelidir. Yıpratıcı kimyasallardan, çok düşük ve yüksek ısı derecelerinden sakınmak gerekir. Ayakkabınızı Deniz suyuna, Kireçli suya ve Çimentolu harç suyuna sokmayınız. |  |

| MALZEME / AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Faz EN 344 | Tanım |  | Birim | Cofra Neticesi | Standard Öngörü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün Ayakkabı | Antistatik Ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma uygun olarak yapılmıştır. | 4.3.4.2 | Elektrik Direnci —Islak —Kuru |  | M M | 60 180 |  0.1  1000 |
|  | Enerji Emilim sistemi: Düşük dansiteli Poliüretan, şok emici profil. | 4.3.6 | Darbe Emilim |  | J | > 25 |  20 |
| Üst | Beyaz, Su geçirmez Lorica | 4.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme Emsali |  | mg/cmq h mg/cmq | > 2,5 > 20 |  0,8 > 20 |
|  |  | 4.4.5 | Su Direnci |  | dakika | > 500 | > 60 |
| Saya | Keçeden mamul, nefes alabilen. gri renkli | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h |  | > 6 |  2 |
| Astarı | Kalınlık 1.2 mm. |  | Emme Emsali | mg/cmq |  | > 50 |  30 |
| Arka ve yan | Sany-Dry nefes alabilen, sürtünmeye dirençli, gümüş renginde | 4.5.4 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h |  | > 5 |  2 |
| astarı | Kalınlık 1.2 mm. |  | Emme Emsali | mg/cmq |  | > 39 |  30 |
| İç Taban | Antistatik, Rutubet emici, Sürtünme ve Soyulmaya dirençli. | 4.7.4 | Aşınma Direnci |  | cycle | > 400 |  400 |
| Alt Taban | Açık gri renkli, tabana direkt enjekte edilmiş, tek yoğunluklu, antistatic poliüretan malzemedir.(Ader-Plus) .Kaymaya, Sürtünmeye ve Hidrokarbonlara dayanıklı. | 4.8.4 | Aşınma Direnci (Hacım Kaybı) |  | mm3 | 190 |  250 |
|  |  | 4.8.5 | Bükülme Direnci (Kesilme Direnci) |  | mm | 1,5 |  4 |
|  |  | 4.8.9 | Hidrokarbon Direnci(ΔV= Hacım Büyümesi) |  | % | + 0,1 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban Yapışma Emsali |  | ---- | 0,23 |  0,15 |