|  | ÜRÜN BELGESİ | # VOLGA S2 |
| --- | --- | --- |
| Ürün Ref. BA007-000 Güven. Katsayısı S2 Boy Aralığı. 36 - 47 Ağırlık. 590 g g Şekil A Genişlik. 11 | Tanım: Siyah renkli, suya dayanıklı deriden yapılmıştır. Texelle dokuma astarlıdır. Antistatik Darbe emici ve Kaymaz Taban özelliğindedir. Ekler: Körük biçiminde yapılmış dil ve dolgulu rahat ayak bilek bölgesi. Önerilen Kullanımlar: Mühendislik İşleri, Tamir Bakım İşleri, Depolama alanları, İnşaat, Montaj Koruma ve Bakım: Her kullanımdan sonra ısı kaynağından uzak, havalandırmalı ortamda temizlenerek saklanmalıdır. Uygun bir cila ile deriye bakım yapılmalı. Yıpratıcı kimyasallardan, çok yüksek ve düşük sıcaklıklardan uzak tutulmalıdır. |  |

| MALZEME /AKSESUAR | TEKNİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |

|  |  | Özel Şartlar EN ISO 20344: 2004 | Tanım | Birim | Cofra sonucu | EN ISO 20345:2004 Standardı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütün ayakkabı | Çelik burun reçine ile kaplanmıştır. Çarpma direnci 200 J ve bükülme direnci 1500 kg’a kadardır. | 5.3.2.3 | Darbe Dayanımı (Darbeden sonra) | mm | 14,3 |  14 |
|  |  | 5.3.2.4 | Bükülme Dayanımı (bükülmeden sonra) | mm | 14,5 |  14 |
|  | Antistatik Ayakkabı: Taban elektrostatik dağılıma uygun olarak yapılmıştır. | 6.2.2.2 | Elektrik Direnci — Islak — Kuru | M M | 674 382 |  0.1  1000 |
|  | Topuk şok darbe emme özelliğinde, düşük yoğunluklu poliüretandır. | 6.2.4 | Darbe Emicilik | J | > 29,5 |  20 |
| Üst | Suya dayanıklı, siyah deri. Deri kalınlığı 2.2 mm dir. | 5.4.6 | Su Buharı Emiciliği Emme emsali | mg/cmq h mg/cmq | > 2 > 24,5 |  0,8 > 20 |
|  |  | 6.3.1 | Su Direnci | minutes | > 60 | > 60 |
| Saya | Koyu gri, terletmeyen keçe | 5.5.3 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 4,7 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.2 mm |  | Emme Emsali | mg/cmq | > 40,6 |  30 |
| Arka | Texelle dokuma, hava alabilen, nem tutucu, sürtünmeye dirençli, kahverengi | 5.5.3 | Su Buharı Emiciliği | mg/cmq h | > 7 |  2 |
| Astar | Kalınlık 1.0 mm |  | Emme Emsali | mg/cmq | > 56,5 |  30 |
| İç Taban | Antistatik, Emici özellikte, Sürtünme ve soyulmaya dirençli | 5.7.4.1 | Aşınma Direnci | cycle | > 400 |  400 |
| Alt Taban | Antistatik, Taban son katı Poliüretan Flex-Sole ile kaplanmıştır. Siyah renkli, Kaymaz darbe | 5.8.3 | Aşınma Direnci (Hacım Kaybı) | mm3 | 42 |  150 |
|  | Şokunu önleyici, sürtünme ve Hidrokarbonlara dayanıklıdır. | 5.8.4 | Kesilme Direnci (Kesik bükülmesi) | mm | 3 |  4 |
|  |  | 5.8.7 | Hidrokarbon Direnci | % | + 0,4 |  + 12 |
|  |  | ENV 13287 | Taban Yapışma Emsali | ---- | 0,17 |  0,15 |